（八）检测内容及标准（注：投标时提供以下项目的成衣检测报告，如国家、行业有新的标准规范的，按新标准执行）。

1.圆领短袖运动上衣

| 检测项目 |  |  |  | 标准值 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维成分/% |  |  |  | 90%聚酯纤维，10%氨纶 | GB/T 29862-2013 |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  |  | ≤75 | GB 18401 B类 |
| pH 值 |  |  |  | 4.0-8.5 |  |
| 异味 |  |  |  | 无异味 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） |  |  |  | 禁用 |  |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 |  |  | ≥4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 沾色 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐水色牢度/级 | 变色 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 沾色 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 湿摩（成人） |  |  | ≥3-4（深色2-3） | GB/T 22853-2019 |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 沾色 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐光色牢度/级 | 深色 |  |  | ≥4-5 | GB/T 22853-2019 |
|  | 浅色 |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐光、汗复合色牢度（碱性）/级 |  |  |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 拼接互染色牢度/级 | 沾色 |  |  | ≥4-5 | GB/T 22853-2019 |
| 顶破强力/N |  |  | ≥250 |  | GB/T 22853-2019 |
| 起球/级 |  |  | ≥3-4 |  | GB/T 22853-2019 |
| 水洗尺寸变化/% |  | 直向/横向 | -5.5～+2.0 |  | GB/T 22853-2019 |
| 水洗后扭曲率/% |  | 上衣 | ≤6.0 |  | GB/T 22853-2019 |
| 吸湿速干性能 |  | 滴水扩散时间/s | ≤3 |  | GB/T 22853-2019 |
|  |  | 蒸发速率/（g/h） | ≥0.18 |  | GB/T 22853-2019 |
|  |  | 芯吸高度/mm | ≥100 |  | GB/T 22853-2019 |
| 洗后外观 |  |  | 整体无明显变色；面料无破损；缝线无脱开；印(烫)花部位不允许开裂、起泡、起皮及脱落；绣花部位不允许严重起皱、变形；附件不允许破损、脱落及锈蚀；严重影响外观的不允许 |  | GB/T 22853-2019 |

2.卫衣套装（拉链款）

| 检测项目 |  | 标准值 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维成分/% |  | 85%聚酯纤维，15%氨纶 | GB/T 29862-2013 |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  | ≤75 | GB 18401B类 |
| pH 值 |  | 4.0-8.5 |  |
| 异味 |  | 无异味 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） |  | 禁用 |  |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 沾色 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐水色牢度/级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 沾色 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 湿摩（成人） | ≥3-4（深色2-3） | GB/T 22853-2019 |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
|  | 沾色 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐光色牢度/级 | 深色 | ≥4-5 | GB/T 22853-2019 |
|  | 浅色 | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 耐光、汗复合色牢度（碱性）/级 |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 拼接互染色牢度/级 | 沾色 | ≥4-5 | GB/T 22853-2019 |
| 裤后裆缝接缝强力/N | 面料 | 140 | GB/T 22853-2019 |
| 顶破强力/N |  | ≥250 | GB/T 22853-2019 |
| 起球/级 |  | ≥3-4 | GB/T 22853-2019 |
| 水洗尺寸变化/% | 直向/横向 | -5.5～+2.0 | GB/T 22853-2019 |
| 水洗后扭曲率/% | 上衣 | ≤6.0 | GB/T 22853-2019 |
|  | 裤子 | ≤1.5-2.5 | GB/T 22853-2019 |
| 吸湿速干性能 | 滴水扩散时间/s | ≤3 | GB/T 22853-2019 |
|  | 蒸发速率/（g/h） | ≥0.18 | GB/T 22853-2019 |
|  | 芯吸高度/mm | ≥100 | GB/T 22853-2019 |
| 洗后外观 |  | 整体无明显变色；面料无破损；缝线无脱开；印(烫)花部位不允许开裂、起泡、起皮及脱落；绣花部位不允许严重起皱、变形；附件不允许破损、脱落及锈蚀；严重影响外观的不允许 | GB/T 22853-2019 |

3.短款羽绒服

| 检测项目 |  |  | 标准值 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维成分/% |  |  | 面料、里料：100%聚酯纤维或100%锦纶 | GB/T 29862-2013 |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  |  | ≤75 | GB 18401 B类 |
| pH 值 |  |  | 4.0-8.5 |  |
| 异味 |  |  | 无异味 |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） |  |  | 禁用 |  |
| 烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚(APₙEO)/(mg/kg) |  | 壬基酚(NP)+辛基酚(OP) | ＜10 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 壬基酚(NP)+辛基酚(OP)+壬基酚聚氧乙烯醚(NPₙEO)+辛基酚聚氧乙烯醚(OPₙEO) | ＜100 | GB/T14272-2021 |
| 面料 | 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 沾色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 耐水色牢度/级 | 变色 | ≥4-5 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 沾色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 耐摩擦色牢度/级 | 干摩擦 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 湿摩擦 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 沾色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 耐光色牢度/级 | 深色 | ≥4 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 浅色、荧光色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 拼接互染色牢度/级 | 沾色 | ≥4-5 | GB/T14272-2021 |
| 里料 | 耐皂洗色牢度/级 | 沾色 | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 耐干摩擦色牢度/级 |  | ≥3-4 | GB/T14272-2021 |
|  | 耐水色牢度/级 |  | 应符合GB 18401 C类的规定 |  |
|  | 耐汗渍色牢度/级 |  |  |  |
| 接缝性能/cm |  |  | 有内胆结构羽绒服：缝子纰裂程度≤0.6；无内胆结构羽绒服：缝子纰裂程度≤0.4 | GB/T14272-2021 |
| 钻绒值/（根/㎡） |  |  | ≤40-70 | GB/T14272-2021 |
| 充绒量/g |  |  | ≥190g | GB/T14272-2021 |
| 洗涤后外观 |  | 变色/级 | ≥4 | GB/T14272-2021 |
|  |  | 外观质量 | 样品经洗涤后应符合GB/T21295-2014表13外观质量规定 |  |
| 羽绒的品质要求 |  |  | 羽绒的品质要求应符合GB/T14272-2021表A.1的规定 |  |

4.拉杆箱

| 类别 | 检测项目 | 标准值 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料和配件 | 可分解有害芳香胺染料/（mg/kg） | ≤30 | QB/T2155-2018 |
|  | 游离甲醛/(mg/kg) | ≤300 | QB/T2155-2018 |
|  | 苯/(g/kg) | ≤5.0 | QB/T2155-2018 |
|  | 甲苯+二甲苯/(g/kg) | ≤200 | QB/T2155-2018 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯/(g/kg) | ≤10 | QB/T2155-2018 |
|  | 正已烷/(g/kg) | ≤150 | QB/T2155-2018 |
|  | 1,2-二氧乙烷/(g/kg) | ≤5.0 | QB/T2155-2018 |
|  | 总卤代烃(含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷)/(g/kg) | ≤50.0 | QB/T2155-2018 |
|  | 总挥发性有机物/(g//L) | ≤750 | QB/T2155-2018 |
|  | 箱（包）锁 | 应符合QB/T 1586. 1或有关产品标准的规定。 |  |
|  | 走轮 | 应符合QB/T 1586. 2的规定。 |  |
|  | 提把 | 应符合QB/T 1586. 3的规定。 |  |
|  | 拉杆 | 应符合QB/T 1586. 5的规定。 |  |
|  | 五金配件 | 应符合QB/T 2002. 1、 QB/T 2002. 2的规定。 |  |
|  | 拉链 | 应符合QB/T 2171、 QB/T 2172、 QB/T 2173等标准的规定。 |  |
| 外观质量 | 外观质量要求应符合QB/T2155-2018中4.3的规定 |  |  |
| 物理机械性能 | 物理机械性能要求应符合QB/T2155-2018中表4的规定 |  |  |

5.运动鞋

| 类别 | 检验部位 | 检测项目 | 标准值 |  |  |  | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 非胶钉外底 |  | 胶钉外底 |  |  |
| 常规指标成分 | 外底 | 密度/ （g/m³） | ≤透明性1.30 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  |  | ≤非透明性1.40 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 拉伸强度/Mpa | ≥8.0 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 拉断伸长率/% | ≥400 |  | ≥340 |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 磨耗量/cm³ | ≤透明性1.4 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  |  | ≤非透明性1.6 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 硬度（邵尔A型）/度 | ≤75 |  | ≤60～85 |  | HG/T 2017-2011 |
|  | 围条与鞋帮 | 粘合强度/（N/mm） | ≥2.0 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  | 整鞋 | 整鞋屈挠性能（4万次） | 帮底无裂痕，帮面无裂面 |  |  |  | HG/T 2017-2011 |
|  | 外底厚度 | 鞋号分档（鞋号S) | S≥240 |  | 200≤S＜240 |  | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 外底分类 | 压延底 | 模压低 | 压延底 | 模压低 | - |
|  |  | 前掌着力部位厚度/mm | ≥4.5 | ≥4.0 | ≥4.0 | ≥3.5 | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 底板厚度/mm | ≥2.0 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥1.8 | HG/T 2017-2011 |
|  |  | 后跟着力部位厚度/mm | ≥5.0 | ≥4.5 | ≥4.5 | ≥4.0 | HG/T 2017-2011 |
|  | 外观质量 |  | 外观质量要求应符合HG/T 2017-2011表4的规定 |  |  |  |  |

6.运动袜

| 检测项目 |  | 标准值 | 检测依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维成分/% |  | 棉75%，锦纶20%，氨纶5% | GB/T 29862-2013 |  |
| 甲醛含量/（mg/kg） |  | ≤75 | GB 18401 B类 |  |
| pH 值 |  | 4.0-8.5 |  |  |
| 异味 |  | 无异味 |  |  |
| 可分解致癌芳香胺染料/（mg/kg） |  | 禁用 |  |  |
| 耐皂洗色牢度/级 | 变色 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
|  | 沾色 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
| 耐水色牢度/级 | 变色 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
|  | 沾色 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
| 耐摩擦色牢度/级 | 干摩 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
|  | 湿摩 | ≥3（深色2-3） | FZ/T73037-2019 |  |
| 耐汗渍色牢度/级 | 变色 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
|  | 沾色 | ≥3 | FZ/T73037-2019 |  |
| 横向延伸值/cm |  | 袜口、袜简、脚踝舒张圈、 脚凹舒张圈 | 按FZ/T73037-2019中的标准规定执行 |  |
| 直向延伸值/cm |  | 袜底长 |  |  |
| 顶破强力/N |  |  | ≥320 | FZ/T73037-2019 |
| 抗菌效果/% |  |  | 按FZ/T73023-2006中的5.2或明示的标准号规定执行 |  |